Защита деревянного дома от огня
Древесина является тем самым материалом, который особенно склонен к возгоранию, и предел, определяющий скорость распространения  огня,   представляет собою главный критерий  опасности  пожарного характера на возводимом  строительном объекте. Это значит, что основная  задача  по защите деревянных конструкций от огня состоит в переводе строительных материалов, из которых возводится объект, в категорию трудносгораемых, то есть таких, которые в области огневого воздействия и за его пределами разрушаются и распространяют горение очень ограниченно.
Одним из способов защиты деревянных конструкций от огня, который несет максимально необходимый эффект, является обработка древесины огнезащитными пропитками и поверхностными покрытиями. Защита деревянного дома от возгорания подобными   антипиренами придает древесине такие свойства, как трудногорючесть, высокий предел огнестойкости, замедленное распространение пламени по поверхности, ограничение дымообразования. Между огнезащитными пропитками и покрытиями имеется существенная разница как по способу нанесения (что следует из их названия), так и по принципу действия.
Огнезащитные пропитки должны пропитать поверхность древесины. Они под воздействием пламени создают условия, препятствующие воспламенению древесины и распространению пламени. При этом они не ограждают поверхность древесины от воздействия пламени и, несмотря на невоспламенение, реакция термического разрушения древесины (обугливание) и потеря материалом эстетических и прочностных характеристик практически не замедляются. При защите деревянного дома от огня огнезащитные пропитки целесообразно применять для обработки площадей стен, потолков, особенно в местах, где имеется какая-то опасность кратковременного воздействия огня.  Например, при возгорании занавески благодаря огнезащитной пропитке древесины, полномасштабного пожара с большой вероятностью можно избежать. 

Огнезащитные покрытия наносятся на поверхность древесины как краска. Они, как правило требуют большого расхода (около 500-600 г/м2) и стоят значительно дороже, чем пропитки. Их достоинством является способность достаточно продолжительно сдерживать процесс пиролиза (термического разрушения) древесины. Применение огнезащитных покрытий при защите деревянного дома рекомендуется для несущих деревянных конструкций и стропильной системы, так как это позволяет значительно увеличить время на принятие срочных мер и эвакуацию при возникновении пожара. Принцип работы поверхностных огнезащитных покрытий заключается в том, что под воздействием высоких температур такие покрытия начинают вспучиваться, образуя толстый слой теплоизолирующей пены. Она то и обеспечивает длительную задержку до начала разрушения древесины под действием огня. Еще одно положительное свойство огнезащитных покрытий заключается в том, что если удается удалить источник воздействия высоких температур в течение первых 10-15 минут, то образовавшуюся пену с древесины можно просто механически удалить и, скорей всего, ремонт таким участкам не потребуется, нужно будет просто еще раз нанести защитное покрытие. 
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