Экспресс-консультация - быстрое решение вопроса биозащиты древесины

| Задача | Препарат | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| Антисептирование в процессе строитель-ства дома при температуре воздуха не менее +5оС | Lignofix Stabil Extra и Lignofix TOP | Требуется тщательный осмотр материала при его поступлении на стройплощадку на предмет выявления очагов биопоражения. Все места с подозрением на биопоражение грибами синевы обработать TOPом (кистью или распылителем), разводя концентрат антисептика в пропорции 1:19 этиловым спиртом или его раствором с содержанием спирта не менее 40% (водкой). Обработку проводить 2-3 раза без промежуточной сушки для обеспечения более глубокого проникновения раствора в древесину. До финишной отделки не применяйте хлорных отбеливателей, о вреде которых читайте статью "Осторожно, отбеливатель!". Все материалы обработать водным раствором Stabil Extra (кистью, валиком, опрыскиванием, погружением), соблюдая норму нанесения антисептика 10 г концентрата на 1 кв.м. поверхности древесины. Для этого обычно концентрат разводится водой в соотношении от 1:10 до 1:15 (Методика подбора концентрации приведена на нашем сайте). |
| Антисептирование в процессе строительства дома в зимних условиях | Lignofix Stabil Extra и Lignofix TOP | При минусовых температурах целесообразно антисептировать только те места конструкционных элементов, которые после сборки дома будут недоступны. Если температура воздуха ниже -15оС, работа не может быть выполнена качественно, главным образом, из-за промерзания древесины (особенно если её влажность более 20%) и неспособности, в связи с этим, впитывания раствора антисептика. Если необходимость зимнего антисептирования все-таки существует, рекомендуем для выполнения работ выбирать дни с температурой не ниже -10оС. Все рекомендации те же, что в предыдущем пункте, но Stabil Extra должен разводиться этиловым спиртом, чистым или его раствором с водой при содержании спирта не менее 30%. Не забудьте антисептировать все стены Вашего деревянного дома весной при наступлении плюсовых температур. |
| Появление очагов биопоражения в процессе строительства | Lignofix TOP | Если Ваш дом строится из неантисептированной древесины, Вы можете столкнуться с такими проблемами, особенно в осенний и весенний периоды. Вашим помощником и средством скорой помощи может стать Lignofix TOP, который следует применять как можно скорей после обнаружения очага поражения. Растворите концентрат этиловым спиртом или водкой в соотношении 1:19 и наносите кистью или распылением на пораженные участки. Плесень после предварительного однократного смачивания антисептиком следует удалять механически, например ручной циклей и аккуратно утилизировать снятую стружку. Не спешите с применением разрушающих древесину хлорных отбеливателей. Проконсультируйтесь с нами по телефону 8(495)665-04-09. |
| Дом заражен разрушающими древесину насекомыми | Lignofix I-Profi | Препарат обладает уникальным узконаправленным 100%-ликвидирующим действием на хитиносодержащих насекомых и абсолютно безопасен для теплокровных. Читайте на нашем сайте статью "Новое поколение инсектицидных веществ" и Методику применения препарата. Вопросы задавайте по телефону бесплатных консультаций - 8(495)665-04-09 |
| При постройке дома возникают черные точки, похожие на плесень | Не требуется | Возможно, Вы имеете дело с т.н. небиологическим поражением древесины, возникающим в связи с применением рабочими болгарки (часто используется для срезания металлических шпилек) или бензопилы. Обратите внимание на наличие этих инструментов у Ваших строителей. Диагностировать небиологическое поражение можно при 40-кратном увеличении: как правило, видны частицы окалины или сажи, которые под действием увлажнения (например, после дождя) окисляются, растворяются и расплываются вдоль волокон древесины. Такие пятна возникают очень быстро после увлажнения и их образованию абсолютно не препятствует антисептирование древесины. Другим достаточно распространенным источником оседания подобных частиц могут быть разводимые вблизи дома костры. Для точной диагностики может быть рекомендовано проведение микологической экспертизы. Мы достаточно часто сталкивались с подобными ситуациями и Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами по телефону 8(495)665-04-09 |

Технический директор ООО «Партнёр-СТ»

Тютюн Дмитрий Петрович