Методика применения KODRIN WV 456 для защиты торцов 

массивного стенового бруса на строительной площадке

Торцевой герметик KODRIN WV 456 – профессиональный препарат для защиты поперечных срезов деревянных строительных конструкций от образования усушечных трещин.

Эффект достигается за счет гидрофобизации торцов (защиты от проникновения капельной воды) и за счет выравнивания скорости сорбции и десорбции водяных паров через торцевые поверхности материала со скоростью этих процессов через боковые поверхности. Благодаря этому при естественной сушке древесины до уровня равновесной влажности (при поступлении на стройплощадку влажность бруса естественной влажности бывает на уровне 30-70%) на её торцах не возникает разрывающих сил, приводящих к образованию глубоких усушечных трещин. Учитывая, что равновесная влажность древесины в течение года может изменяться в достаточно широком диапазоне (от 12 до 25%), KODRIN WV 456 защищает торцы деревянных конструкционных элементов и в долговременном плане, предохраняя их от растрескивания при сезонных изменениях влажности.

В дополнение KODRIN WV 456 обеспечивает выравнивание интенсивности цвета краски между боковыми и торцевыми поверхностями.

1. Общие положения

1.1. Работы проводить при установившейся среднесуточной температуре воздуха не ниже +5оС.

1.2. Перед нанесением защитного слоя KODRIN WV 456  торцевые поверхности древесины при их значительной шероховатости рекомендуется отшлифовать, чтобы сделать поверхности более гладкими во избежание непродуктивного перерасхода пропитывающих и укрывающих материалов, в т.ч. финишных.

1.3. Торцы должны быть антисептированы водным антисептиком, например, Lignofix Stabil или Lignofix Stabil Extra и просушены до влажности, не превышающей 30% (замер влажности производить игольчатым влагомером)

1.4. Для получения рабочего состава KODRIN WV 456 к содержимому банки следует добавить до 30% воды и тщательно перемешать до достижения однородной массы консистенции жидкой сметаны.

1.5. Расход рабочего состава KODRIN WV 456 при отшлифованной торцевой поверхности должен составлять около 100 мл на 1 м2.  

1.6. Время высыхания материала при атмосферных условиях 23оС и 50% относительной влажности воздуха до состояния неприлипания пыли – около 30 минут. Поверхность может быть готова к дальнейшей обработке не ранее, чем через 4-6 часов.  Это время может увеличиваться при неблагоприятных атмосферных условиях (сырая холодная погода).  

1.7. Очистку инструмента производите сразу после применения водой, в которую при необходимости может быть добавлено бытовое моющее средство. 

1.8. Препарат при комнатной температуре сохраняет свои свойства в герметично закрытой таре в течение 12 месяцев. Препарат не замораживать!

2. Последовательность действий при защите торцов под водные финишные покрытия

Шлифование торцов (при необходимости) по п.1.2.

Антисептирование водным антисептиком по п.1.3.

Нанесение рабочего состава KODRIN WV 456, приготовленного согласно п.1.4, в количестве по п.1.5 с сушкой по п.1.6.

Нанесение любых водных финишных покрытий.

3. Последовательность действий при защите торцов под алкидные финишные покрытия

Шлифование торцов (при необходимости) по п.1.2.

Антисептирование водным антисептиком по п.1.3.

Грунтование торцов алкидным грунтом (рекомендуется Cetol SP 520 или Cetol HLS) с просушкой в течение не менее 24 часов.

Нанесение рабочего состава KODRIN WV 456, приготовленного согласно п.1.4, в количестве по п.1.5 с сушкой в течение не менее 8 часов.

Нанесение алкидных финишных покрытий (рекомендуется Cetol F7 от SIKKENS)

Настоящая Методика составлена на основе современных данных Компании «Деко-ЭМ» ТД «Дом Краски на Минской» и опыта применения препаратов SIKKENS. Она может быть скорректирована при уточнении условий и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в технической службе ООО «Партнер-СТ» при предварительном обсуждении заказа. Указанная норма расхода материала является паспортной, обеспечивающей надежную защиту торцов от растрескивания при хорошо отшлифованных поверхностях. Повышение расхода возможно вследствие реальных условий на строительной площадке: состояния поверхности, породы древесины, квалификации работников. Так как подготовка рабочего состава, хранение продукта, чистота шлифовки обрабатываемых поверхностей, качество нанесения материала и условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, ответственность за правильное применение препарата лежит на исполнителе работ. 
ООО «Партнер-СТ»

141080 г.Королев Московской области 
| Тел.: (495) 665-04-09

e-mail: info@lignofix-moscow.ru | www.lignofix-moscow.ru


