[image: image1.wmf]
Lignofix E-Profi (концентрат)
профессиональная защита новой древесины

Средство с профилактическим действием против древоразрушающих насекомых, древоразрушающих грибков и плесени

Предназначено для поверхностной пропитки новой древесины, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого длительного контакта с землей с целью профилактической защиты древесины от древоразрушающих насекомых, древоразрушающих грибков и плесени, а также для защиты кладки и штукатурки от прорастания древоразрушающих грибков. 
Инструкция по применению: После разведения концентрата водой наносите раствор на тщательно очищенную поверхность древесины методом покраски, распыления либо смачивания при температуре воздуха от +5оС до +35оС. Пораженную древоразрушающими грибками часть древесины удалите, включая не менее 0,5м здоровой древесины от края видимого поражения, и замените ее новой. 
Внимание: При использовании бесцветной модификации средства, может происходить незначительное пожелтение древесины, необходимо опробовать! При работе со средством не допускать контакта с укрывающей диффузной пленкой, после высыхания контакт возможен. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования средства.

Состав: 200 г/кг алкилбензилдиметиламмоний-хлорид, 54 г/кг борная кислота, 1 г/кг циперметрин,            0,2 г/кг феноксикарб.
Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от 50С до 250С. Кратковременное замерзание не влияет на свойства средства. 

Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз. Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению. 
Расход:  1 кг концентрата на обработку до 50 м² деревянной поверхности
Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения 

Приготовление рабочих растворов и их применение
	Lignofix E-Profi
	Древесина
	Кладка и штукатурка

	
	покрытие, распыление
	смачивание
	покрытие, распыление

	
	Интерьер
	экстерьер
	интерьер
	экстерьер
	Интерьер, экстерьер

	Разбавление
	1:9
	1:9
	1:9
	1:9
	1:4

	Мин. расход концентрата (г/м2)
	20
	40
	20
	40
	40

	Рекомендованное количество обработок (зависит от поверхности и влажности древесины)
	1-2 х
	2–4 х
	60 минут
	24 часа
	2-3 х

	Срок защиты
	*
	**
	*
	**
	

	В экстерьере необходимо соответствующее покрытие для предотвращения образования трещин. Перед нанесением последующих  слоев (лаки, лазури), рекомендуемое время высыхания 3 дня.
	


* в течение всего срока службы строения,   ** рекомендуется контроль через 5-10 лет 
Для промышленного использования препарата проконсультируйтесь с региональным представителем производителя на территории РФ.

Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09

Сайт: www.lignofix-moscow.ru
Производитель и поставщик:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., 
Чешская Республика

Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241

e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz












�



[image: image2.jpg]\

E-PROFI

ProdlouZena doba ochrany
N
st: a
S i




