Lignofix p (концентрат)
профилактическая защита новой древесины 

Экономичное профессиональное средство с профилактическим действием против 
древоразрушающих насекомых, грибов и плесени

[image: image1.wmf] 
Предназначено для профилактической пропитки новых деревянных элементов и конструкций, используемых в интерьерах и экстерьерах без прямого длительного контакта с землей с целью их профилактической защиты от древоразрушающих насекомых, древоразрушающих грибков и плесени. 
Срок защиты: в интерьере - в течение всего срока службы строения,  в экстерьере - рекомендуется контроль через 10 лет.

Инструкция по применению: Разведите концентрат водой, как это указано в таблице, и наносите раствор кистью, распылением или погружением на тщательно очищенную поверхность древесины при температуре воздуха от +5°C до 35°С. 
Внимание: При использовании бесцветной модификации средства, может происходить незначительное пожелтение древесины, необходимо опробовать! При работе со средством не допускать контакта с укрывающей диффузной пленкой, после высыхания контакт возможен. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования средства.
Состав: 180 г/кг алкилбензилдиметиламмоний-хлорид, 180 г/кг борной кислоты.

Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от 50С до 250С. Кратковременное замерзание не влияет на свойства средства.

Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз. Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению. 

Расход: 1 кг концентрата на обработку до 50 м2 деревянной поверхности.

Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения 

Приготовление рабочих растворов и их применение
	Lignofix P
	Древесина
	Кладка и штукатурка

	
	покраска, распыление
	смачивание
	покраска, распыление

	
	Интерьер
	экстерьер
	интерьер
	экстерьер
	Интерьер, экстерьер

	Разбавление
	1:9
	1:6
	1:19
	1:9
	1:6

	Мин. расход концентрата (г/м2)
	20
	40
	20
	40
	40

	Рекомендованное количество обработок (зависит от поверхности и влажности древесины)
	2 раза
	3 раза
	60 минут
	24 часа
	3 раза

	Срок защиты
	*
	**
	*
	**
	

	В экстерьере необходимо соответствующее покрытие для предотвращения образования трещин. Перед нанесением последующих  слоев (лаки, лазури), рекомендуемое время высыхания 3 дня.
	


* в течение всего срока службы строения,   ** рекомендуется контроль через 10 лет 
Для промышленного использования препарата проконсультируйтесь с региональным представителем производителя на территории РФ.

Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09

Сайт: www.lignofix-moscow.ru
Производитель и поставщик:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., 
Чешская Республика
Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241

e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz












�


[image: image2.jpg]ProdlouZzend doba ochrany

s(a@na

_




