[image: image1.wmf]Lignofix Stabil Extra (КОНЦЕНТРАТ)
100% устойчивая к вымыванию профессиональная защита 
новой древесины

Высокотехнологичный антисептик с профилактическим действием 
против древоразрушающих насекомых, 
древоразрушающих и древоокрашивающих грибов и плесени

Предназначено: для профессиональной поверхностной пропитки новой древесины с влажностью в поверхностных слоях до 30%, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей, с целью профилактической защиты древесины от древоразрушающих насекомых, древоразрушающих и древоокрашивающих грибков и плесени. Продукт имеет наивысшую устойчивость к вымыванию дождевой водой. В связи невысокой нормой нанесения препарата на единицу площади (см. таблицу) для обеспечения эффективного противодействия биоразрушителям, является предпочтительным для применения в промышленных условиях и на строительных площадках, т.к. наносится однократной обработкой.
Инструкция по применению: Разбавьте концентрат водой, как это указано в таблице, и наносите раствор на тщательно очищенную поверхность древесины методом покраски, распыления или смачивания при температуре воздуха от +5оС до +35оС. Для точного расчета концентрации рабочего раствора применительно к Вашим конкретным условиям и достижения максимального экономического эффекта  воспользуйтесь специальной методикой (ознакомьтесь на нашем сайте или спросите у поставщика). Пораженную древоразрушающими грибами часть древесины удалите, включая не менее 0,5 м здоровой древесины от края видимого поражения, и замените ее новой.
Состав активно действующих веществ: 150 г/кг алкилбензилдиметиламмоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол, 7 г/кг IPBC, 3 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб.
Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +50С до +250С. Кратковременное замерзание не влияет на свойства средства.
Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз.   Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению. 

Расход:  1 кг концентрата на обработку 142 м² деревянной поверхности.
Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения 
Приготовление рабочих растворов и их применение для защиты древесины
	Lignofix                   Stabil Extra
	Разведение
	Поверхностная пропитка

	
	
	Мин.расход концентрата, г/м2
	Покраской, распылением, смачиванием

	Интерьер
и

Экстерьер
	От 1:19 
до 1:27
	7
	Покраска, распыление – обильно, смачивание - от 5 минут до 24 часов 

в зависимости от концентрации рабочего раствора и требуемой глубины пропитки

	В экстерьере необходимо соответствующее покрытие для предотвращения образования трещин. Перед нанесением последующих  слоев (лаки,  лазури), рекомендуемое время высыхания 3 дня


* в течение всего срока службы строения,   ** рекомендуется контроль через 10 лет 
Для промышленного применения подробные консультации необходимо получить у регионального представителя, либо у генерального дистрибьютора.

Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09
Сайт: www.lignofix-moscow.ru
Производитель и поставщик:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., 
Чешская Республика

Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz












�



[image: image2.jpg]STABIL

Extra

Odolnéjsi proti vymyvani

st@na




