[image: image1.wmf]Lignofix Stabil Extra (КОНЦЕНТРАТ)
100% устойчивая к вымыванию профессиональная защита 
новой древесины

Высокотехнологичный антисептик с профилактическим действием 
против древоразрушающих насекомых, 
древоразрушающих и древоокрашивающих грибов и плесени

Предназначено: для поверхностной пропитки новой древесины с влажностью поверхностных слоев до 30%, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей, с целью её профилактической защиты от грибов синевы, плесени, древоразрушающих грибов и жуков-древоточцев. Высокая технологичность препарата заключается в возможности его эффективного применения однократной обработкой материала. Антисептик надежно фиксируется в древесине и не вымывается дождевой водой, что делает его идеально подходящим для применения в экстерьерах. 
Инструкция по применению: Разбавьте концентрат водой в пропорции от 1:10 до 1:15 и наносите рабочий раствор на тщательно очищенную поверхность древесины методом покраски, распыления или погружения. 
При методах покраски и распыления наносите раствор на поверхность древесины обильно. 
При погружении в ванну выдерживайте материал в растворе в течение не менее трех минут. 
Концентрацию рабочего раствора следует подбирать таким образом, чтобы на 1 м2 поверхности древесины расходовалось не менее 10 г концентрата антисептика (проконтролируйте в процессе работы). Если Вы не сможете контролировать расход антисептика, разводите концентрат в пропорции 1:10 - в результате может получиться лишь несколько усиленная защита. 
Свойство невымываемости антисептика достигается по истечении трех суток после пропитки материала. 
Для зимнего антисептирования при температуре воздуха до -15оС концентрат следует разводить водой с содержанием в ней не менее 30% этилового спирта.
В экстерьерах защитите древесину финишными покрытиями для предотвращения усушечного растрескивания и для защиты от разрушающего действия UV-лучей на поверхностные слои древесины.

Состав активно действующих веществ: 150 г/кг алкилбензилдиметиламмоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол, 7 г/кг IPBC, 3 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб.
Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +50С до +250С. Кратковременное замерзание не влияет на свойства средства.
Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз.   Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению. 

Расход:  1 кг концентрата на обработку 100 м² деревянной поверхности.
Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения 
Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09
Сайт: www.lignofix-moscow.ru
Производитель и поставщик:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., 
Чешская Республика

Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz












�



[image: image2.jpg]STABIL

Extra

Odolnéjsi proti vymyvani

st@na




