[image: image1.wmf]Lignofix Stabil (КОНЦЕНТРАТ)
100% устойчивая к вымыванию профессиональная защита 
новой древесины

Средство с профилактическим действием против древоразрушающих насекомых, древоразрушающих и древоокрашивающих грибов и плесени

Предназначено: для поверхностной пропитки новой древесины, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей, с целью профилактической защиты древесины от древоразрушающих насекомых, древоразрушающих и древоокрашивающих грибов и плесени, а также для защиты кладки и штукатурки от прорастания древоразрушающих грибов. Продукт имеет наивысшую устойчивость к вымыванию дождевой водой, что делает его идеально подходящим для обработки древесины в экстерьерах.
Инструкция по применению: Разбавьте концентрат водой, как это указано в таблице, и наносите раствор на тщательно очищенную поверхность древесины методом покраски, распыления, погружения или смачивания при температуре воздуха от +5оС до +35оС. Пораженную древоразрушающими грибками часть древесины удалите, включая не менее 0,5 м здоровой от края видимого поражения и замените ее новой. В случае поражения кладки, удалите штукатурку, тщательно очистите от спор, кладку обожгите горелкой и для профилактики обработайте этим средством. 
Внимание: При работе со средством не допускать контакта с укрывающей диффузной пленкой, после высыхания контакт возможен. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования средства.
Состав: 150 г/кг алкилбензилдиметиламмоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол, 7 г/кг IPBC,      1 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб.
Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +5оС до +25оС. Кратковременное замерзание не влияет на свойства средства.
Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз. Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению. 

Расход:  1 кг концентрата на обработку до 50 м² деревянной поверхности.
Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения 
Приготовление рабочих растворов и их применение
	Lignofix Stabil
	Древесина
	Кладка и штукатурка

	
	покраска, распыление, погружение
	смачивание
	покраска, распыление

	
	интерьер
	экстерьер
	интерьер
	экстерьер
	интерьер и экстерьер

	Разбавление водой
	1 : 9
	1 : 9
	от 1 : 9 до 1 : 19
	1 : 9
	1 : 4

	Минимальный расход концентрата (г/м2)
	20
	40
	20
	40
	40

	Рекомендуемое число обработок (зависит от поверхности и влажности древесины)
	2 раза
	3 раза
	60

минут
	24

часа
	2 – 3 раза

	Срок защиты
	*
	**
	*
	**
	

	В экстерьере необходимо соответствующее покрытие для предотвращения образования трещин. Перед нанесением последующих  слоев (лаки,  лазури), рекомендуемое время высыхания 3 дня.
	


* в течение всего срока службы строения,   ** рекомендуется контроль через 10 лет 

Для промышленного использования препарата проконсультируйтесь с региональным представителем производителя на территории РФ.

Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09

Сайт: www.lignofix-moscow.ru





      Производитель и поставщик:

STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o., 
Чешская Республика
Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz, www.stachema.cz












�



[image: image2.jpg]STABIL

OdolInéjsi proti vymyvani

st@na




